## Slide 1: Конструктивные разновидности ХИТ
ХИТ с жидкими и газообразными реагентами
Электроды – каталитические функции
Пространственное разделение реагентов:
  Твердый электролит
  Полупроницаемая диафрагма
  Газодиффузионный электрод
  Пассивирование электрода (для одной реакции)

## Slide 2: Электрические характеристики ХИТ
Вольт-амперная характеристика

## Slide 3: Электрические характеристики ХИТ
Разрядные кривые (напряжение от времени или от тока)

## Slide 4: Режимы разряда ХИТ
Постоянное сопротивление нагрузки
Постоянный ток
Постоянная мощность
Специальный режим изменения нагрузки
! Максимально допустимый ток разряда
! Максимально допустимая разрядная мощность

## Slide 5: Емкость. Энергозапас.
Максимальное количество электричества, которое ХИТ отдает при разряде – разрядная емкость, C
Максимальная энергия – энергозапас
Фактическая емкость ХИТ зависит от тока разряда:
С = k / Iр
(асимптотическая),   [0.2, 0.7]

## Slide 6: Термодинамическая стабильность электродов
Выделение водорода
Выделение кислорода

## Slide 7: Проблемы герметизации ХИТ
Газовыделение (избытки реагентов, дополнительные электроды)
Окисление восстановителя кислородом воздуха
Карбонизация щелочного электролита диоксидом углерода
Попадание влаги в неводный электролит
Высыхание и потери электролита
Выделение токсичных веществ

## Slide 8: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
1859 г., Г. Планте, первый образец
80-е гг. XIX в, серийное производство
Широчайшее распространение
  стартерные (5–200 Ач)
  тяговые (40–1200 Ач)
  стационарные (40–5000 Ач)
Дешевы, надежны, хорошие показатели, стабильные характеристики, ресурс: сотни циклов и более

## Slide 9: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
(Заряженный) отрицательный электрод:
  губчатый свинец
Положительный электрод:
  Двуокись свинца
    Орторомбическая, -PbO2
    Тетрагональная, -PbO2
    Обе модификации, нестехиометрический состав: PbOx, где x  [1.85, 2.05]
Электролит: водный раствор серной кислоты (высокой степени чистоты)

## Slide 10: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Токообразующая реакция:
PbO2 + Pb + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O
Реакция отрицательного электрода:
(–) Pb + HSO4–  PbSO4 + H+ + 2e –
Реакция положительного электрода:
(+) PbO2 + 3H+ + HSO4– + 2e –  PbSO4 + 2H2O
НРЦ  ЭДС = В
(−)Pb|H2SO4|PbO2(+)

## Slide 11: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы

## Slide 12: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Разбавление электролита при разряде (расход кислоты)
Поэтому измерением его концентрации (плотности) можно точно определить степень заряженности
НРЦ определяется концентрацией
В начале разряда НРЦ чуть выше, из-за PbOx, где x > 2
Начальный провал напряжения при разряде – инициирование процесса кристаллизации сульфата
Начальный скачок напряжения при заряде – омическое сопротивление слоя сульфата
Рост напряжения в конце заряда приводит к выделению водорода
Применяют перезаряд (10–20%)
Разряд / заряд, j = 0.1

## Slide 13: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Коэффициент использования активной массы при разряде:
  5 – 10%, большие токи (концентрационная поляризация в порах (+)-электрода)
  40 – 60%, малые токи (пассивация обоих электродов слоем сульфата свинца)
Для уменьшения пассивации (–)-электрода применяют добавки:
  Сульфат бария
    Изоморфны, служат зародышами, глубоко и равномерно распределенными по электроду
  Гуминовую кислоту
    Органические добавки подавляют формирование зародышей и способствуют росту более крупных кристаллитов => более рыхлый слой
  Добавки предохраняют свинцовую губку от спекания и усадки
На (+)-электроде -PbO2 форма покрывается более плотным слоем сульфата, но она менее стабильна, чем 

## Slide 14: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Саморазряд невелик (хотя оба электрода термодинамически нестабильны) ~2–3% в месяц (для нового, заряженного аккумулятора)
При циклировании саморазряд растет (коррозия решетки-токоотвода, примеси – сурьма* …), до 30% в месяц
* Нужна как добавка к свинцу для улучшения механических и литейных свойств решеток

## Slide 15: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Коррозия решеток-токоотводов (+)-электродов (сплавы?, добавки в электролит)
Осыпание активной массы (+)-электрода (связующие)
К.з. «мостиками» (сепараторы)
Сульфатация!, PbSO4: мелкокристаллический  крупнокристаллический

## Slide 16: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Разрядные характеристики
при разных плотностях тока при пониженных температурах

## Slide 17: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Характеристики разных типов аккумуляторов
до 60 Вт  ч / кг

## Slide 18: Свинцовые (кислотные) аккумуляторы
Удельная энергия
Избыток электролита необходим для работы в диапазоне концентраций (например для работы в диапазоне 36–16% требуется избыток раствора 6.4 кг / (кВт  ч)
Избыток активных масс необходим из-за малого коэффициента использования
В целом, востребованы новые материалы и подходы!