## Slide 1: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Высокие показатели (удельная энергия до 130 Втч/кг и выше, небольшая ее зависимость от нагрузки, возможность разряда большими токами, до j = 10)
Многослойные полимерные сепараторы
  Изначально: целлофан (1936 г., А.Ж. Андре)
Массовое производство во время 2-й мировой войны, затем популярность в специальных областях: спутники, космические корабли, планетоходы, …

## Slide 2: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Токообразующие реакции:
AgO + Zn  Ag + ZnO
Ag2O + Zn  2Ag + ZnO
Реакция (+)-электрода (Ag) при заряде:
2Ag + 2OH–  Ag2O + H2O + 2e–
(I этап, 30–50% конверсии, затем реакция прекращается – пассивация)
Ag + 2OH–  AgO + H2O + 2e– (II этап)
Реакция (+)-электрода (Ag) при разряде:
2AgO + H2O + 2e–  Ag2O + 2OH– (I этап, малые токи)
Ag2O + H2O + 2e–  2Ag + 2OH– (II этап)

## Slide 3: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Реакция на (–)-электроде для Zn в щелочном электролите (KOH)*
(–) Zn + 2OH–  ZnO + H2O + 2e–
I этап разряда (2AgO + H2O + 2e–  Ag2O + 2OH–)
  НРЦ = 1.86 В
  ЭДС = 1.859 В
II этап разряда (Ag2O + H2O + 2e–  2Ag + 2OH–)
  НРЦ = 1.6 В
  ЭДС = 1.599 В
* в этой реакции электролит не расходуется, но нужен дисперсный цинк

## Slide 4: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
разрядные и зарядная кривые
2Ag + 2OH–  Ag2O + H2O + 2e–
Ag + 2OH–  AgO + H2O + 2e–
2AgO + H2O + 2e–  Ag2O + 2OH–
Ag2O + H2O + 2e–  2Ag + 2OH–
выделение
кислорода
В элементах специально подавлена (конструкцией электрода),
плюс элементы – могут быть герметичны (применяют в часах и т.п.)

## Slide 5: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Разрядные кривые при разных T, j = 0.12

## Slide 6: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Особенности:
  Плотная сборка
  Требования к сепаратору повышены
    Рост Zn дендритов
    Транспорт растворенных комплексных ионов Ag (например: Ag(OH)2–3, щелочные условия)
    Блокировка, в т.ч., по периметру
Электроды из дисперсных материалов
  Прессование Ag порошка + спекание (450 С)
  Прессование смеси Zn и ZnO порошка, связующие (цинкат калия в электролите)

## Slide 7: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
1 – корпус,
2 – электролит (30–40% KOH, в порах электродов и сепаратора),
3 – (–)-электрод (Zn),
4 – (+)-электрод (Ag),
5 – токовывод,
6 – канал токовывода,
7 – пробка с клапаном,
8 – крышка

## Slide 8: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Высокая емкость обусловлена хорошим использованием активных веществ, малой массой электролита и токоотводов
Саморазряд 2–4% в месяц (коррозия Zn)
Ресурс 30–200 циклов, работа 6 мес. – 2 года,
  Окисление полимерного сепаратора ионами серебра + кислородом (выделяется при перезарядке)

## Slide 9: Серебряно-цинковые аккумуляторы и элементы
Для аккумуляторов предпочтительно хранение в разряженном состоянии
  Нет растворимой в KOH двуокиси серебра
Нежелателен перезаряд:
  Дендриты Zn
  Кислород (окислитель сепаратора)
Могут быть с порошковым кадмиевым электродом вместо цинка:
  Меньше саморазряд
  Напряжение ниже на 0.3 В
  Удельная энергия меньше, 70 Втч/кг
  Ресурс выше, до 300 циклов

## Slide 10: Никель-цинковые аккумуляторы
Первый патент в 1899г., Т. фон Михаловский
Дж. Драмм, 20–30е гг. XX в.
  Ограниченное применение в качестве тяговых на ж.д. Ирландии (Дублин – Брей), 30-е годы
  1936 г. порошковый цинковый электрод
Коммерциализованы, но дорабатываются
  Выше напряжение (~1.5 В), чем у NiCd и NiMH
  Низкое внутреннее сопротивление => допустимы высокие токи
  Высокая емкость (удельная энергия 70 Втч/кг)
  Проблема ресурса, 300 циклов (мобильность Zn)

## Slide 11: Никель-цинковые аккумуляторы
Токообразующая реакция
2NiOOH + H2O + Zn  2Ni(OH)2 + ZnO
Реакция на (+)-электроде
(+) 2[NiOOH + H2O + e–  Ni(OH)2 + OH–]
Реакция на (–)-электроде для Zn в щелочном электролите (KOH)
(–) Zn + 2OH–  ZnO + H2O + 2e–
щелочной электролит: (−)Zn|KOH|NiOOH(+)
НРЦ: 1.74 – 1.78 В

## Slide 12: Никель-цинковые аккумуляторы
Зарядные и разрядные кривые

## Slide 13: Воздушно-цинковые элементы
Положительный эффект влияния кислорода на работу батарей Лекланше известен с XIX в.
1878 г. – воздушный электрод Pt@C
1932 г. – коммерциализация
1996 г. – перезаряжаемые

## Slide 14: Воздушно-цинковые элементы
Токообразующая реакция
O2 + 2 Zn  2 ZnO
Реакция на катоде
(+) O2 + 2 H2O + 4 e–  4 OH–
Реакция на аноде для Zn в щелочном электролите (KOH)
(–) Zn + 2OH–  ZnO + H2O + 2e–
щелочной электролит: (−)Zn|KOH|O2(C)(+)
ЭДС: 1.638* В, НРЦ: 1.4–1.5 В
* воздух, pкислорода = 0.2 атм

## Slide 15: Воздушно-цинковые элементы
Специфика:
  Катализатор катода
    Уголь
    Оксид никеля
  Дыхательное отверстие (герметизуемое до использования пленкой)
Срок службы ограничен карбонизацией и высыханием электролита
Возможны сменные брикеты с цинковым электродом
  Механически перезаряжаемые батареи

## Slide 16: Проблемы воздушных электродов
Малая обратимость, высокая поляризация (медленная скорость реакции), побочные реакции (перекись водорода, окисление подложки), трехфазная граница, частично гидрофобизованный электрод, разбавление азотом, в кислых средах – Pt (дорого), в щелочных – проблема карбонизации
Поляризационные кривые, гладкий Pt электрод, раствор серной кислоты, 25 С

## Slide 17: Проблемы воздушных электродов
Многие металлы, помимо цинка, могли бы быть потенциально использованы в сочетании с воздушным электродом, в т.ч. в обратимых схемах (аккумуляторы!)
Обратимый воздушный электрод: проблема окисления поверхности (в т.ч. электрокатализатора!) при заряде (высокие потенциалы)

## Slide 18: Воздушно-цинковая проточная батарея
1 – резервуар с суспензией порошка Zn,
2 – насос,
3 – электродные камеры,
4 – токосборник (латунь),
5 – воздушный электрод,
6 – емкость для продукта реакции, окиси цинка
7 – контур многократной циркуляции
Регенерация – через отдельное устройство (электролизер)!

## Slide 19: Сопоставление

## Slide 20: Сопоставление

## Slide 21: Сопоставление

## Slide 22: Сопоставление
* при pH = 7

## Slide 23: Сопоставление
* при pH = 7
** воздух (pкислорода = 0.2 атм)

## Slide 24: Сопоставление
*** для 36%-ой серной кислоты (зависит от концентрации из-за теплоты разбавления)

## Slide 25: Удельная энергия от удельной мощности (на ед. мас.)

## Slide 26: Удельная энергия от удельной мощности (на ед. об.)