## Slide 1: Полимеры в сверхкритических средах: синтез, модификация и обработка
Магистратура,
II курс,
3 семестр,
осень

## Slide 2: Лекторы
Галлямов Марат Олегович,
Пигалева Марина Алексеевна,
Эльманович Игорь Владимирович

## Slide 3: Материалы по курсу
Y. Arai, T. Sako Y.Takebayashi (Eds.) Supercritical Fluids: Molecular Interactions, Physical Properties, and New Applications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2002. DOI 10.1007/978-3-642-56238-9
E. Kiran, J.M.H.L. Sengers (Eds.) Supercritical Fluids: Fundamentals for Application, Springer-Science+Business Media,1994. DOl 10.1007/978-94-015-8295-7
U.K. Deiters, Th. Kraska, High-Pressure Fluid Phase Equilibria: Phenomenology and Computation. 2012 Elsevier. DOI 10.1016/B978-0-444-56347-7.00001-3
Р. Смит (ред.) Сверхкритическая флюидная хроматография, М.: Мир 1991.

## Slide 4: Сверхкритические флюиды: свойства
Фазовые диаграммы чистых веществ
Уравнения состояния
Критическая точка, критические параметры
Физические свойства СК флюидов
Фазовые диаграммы смесей
Фазовые диаграммы для полимера и ск растворителя
Растворимость полимеров в ск флюидах
Растворимость ск флюидов в полимерах, набухание

## Slide 5: Фазовые диаграммы чистых веществ: вода

## Slide 6: Фазовая диаграмма, PVT, вода

## Slide 7: Фазовая диаграмма, T-, вода

## Slide 8: Фазовые диаграммы чистых веществ: вода
=0

## Slide 9: Фазовые диаграммы чистых веществ: диоксид углерода
=0

## Slide 10: Фазовые диаграммы чистых веществ: аммиак
=0

## Slide 11: Уравнение Ван-дер-Ваальса
Изотерма газа Ван-дер-Ваальса
aVab=0

## Slide 12: Изотерма газа Ван-дер-Ваальса

## Slide 13: Другие уравнения состояния
Уравнение Дитеричи
Уравнение Бертло
Уравнение Клаузиуса
Уравнение Камерлинга-Оннеса

## Slide 14: Другие уравнения состояния
Уравнение Бенедикта-Вебба-Рубина
Уравнение Пенга-Робинсона

## Slide 15: Термофизические свойства флюидов
R. Span, W. Wagner. A New Equation of State for Carbon Dioxide Covering the Fluid Region from the Triple-Point Temperature to 1100 K at Pressures up to 800 MPa // J. Phys. Chem. Ref. Data 1996, 25, 1509. doi: 10.1063/1.555991

## Slide 16: Изменения физико-химических свойств СО2 вблизи критических условий

## Slide 17: Переход из сверхкритического в жидкое состояние
Для СО2

## Slide 18: Критические параметры
вещество | Критическая температура, ºС | Критическое давление, атм | Критическая плотность, г/см3
Гексафторид серы (SF6) | 45.5 | 37.7 | 0.735
Двуокись углерода (CO2) | 31.1 | 73.8 | 0.468
Вода (H2O) | 373.9 | 220.6 | 0.322
Аммиак (NH3) | 132.3 | 113.5 | 0.235
Метан (СН4) | -82.6 | 45.95 | 0.163
Этан (C2H6) | 32.2 | 48.8 | 0.203
Пропан (C3H8) | 96.6 | 42.5 | 0.217
Бутан (C4H10) | 152.0 | 37.96 | 0.228
Пентан (C5H12) | 196.9 | 33.7 | 0.237
Гексан (C6H14) | 233.9 | 29.0 | 0.233
Этилен (C2H4) | 9.1 | 50.4 | 0.214
Пропилен (C3H6) | 91.6 | 46.0 | 0.233
Метанол (CH3OH) | 239.4 | 80.9 | 0.272
Этанол (C2H5OH) | 240.7 | 61.4 | 0.276
Азот (N2) | -147 | 34 | 0.314
Гексафторэтан (C2F6) | 19.9 | 30.6 | 
Тетрафторметан (CF4) | -45.6 | 37.4 | 
Ацетон ((CH3)2CO) | 235 | 47.0 | 
Толуол (C7H8) | 318.6 | 411 | 

## Slide 19: Критические параметры ряда жидкостей

## Slide 20: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ СРЕД

## Slide 21: Фазовые диаграммы смесей: простой пример
Правило фаз Гиббса: число термодинамических степеней свободы (число переменных, которые можно менять независимо для изменения состояния системы):
F = N – P + 2 – C,
где N – число компонент смеси,
P – число сосуществующих фаз,
С – число связей.
Для смеси: новая степень свободы =>
новая переменная

## Slide 22: Фазовые диаграммы смесей: простой пример
Построение PT проекции

## Slide 23: Фазовые диаграммы смесей: простой пример
Построение Px1 сечения
двухфазная система

## Slide 24: Фазовые диаграммы смесей: простой пример
Сложность пути испарения двухфазной системы при понижении давления:
A  B  C  D  E

## Slide 25: Фазовые диаграммы смесей: простой пример
Еще большая сложность пути испарения двухфазной системы при понижении давления, если температура системы выше чем критическая для одного из компонент (показана критическая точка смеси)
Т.о., снижение давления может вызывать конденсацию и наоборот, повышение давления – испарение!
Ретроградная (обратная) конденсация (испарение)

## Slide 26: Фазовые диаграммы смесей: класс I
Простой типичный пример

## Slide 27: Фазовые диаграммы смесей: класс I
сечения Tx и px для класса I

## Slide 28: Фазовые диаграммы смесей: класс I
Пример S-образной критической кривой

## Slide 29: Фазовые диаграммы смесей: класс II

## Slide 30: Фазовые диаграммы смесей: класс II
сечения Tx и px для класса II

## Slide 31: Фазовые диаграммы смесей: класс IIIm

## Slide 32: Фазовые диаграммы смесей: класс IIIm
сечения Tx и px для класса IIIm

## Slide 33: Фазовые диаграммы смесей: класс III

## Slide 34: Фазовые диаграммы смесей: класс III

## Slide 35: Фазовые диаграммы смесей: класс IV

## Slide 36: Фазовые диаграммы смесей: класс IV
сечения Tx для класса IV

## Slide 37: Фазовые диаграммы смесей: класс IV
сечения Tx и px для класса IV

## Slide 38: Фазовые диаграммы смесей: класс V

## Slide 39: Фазовые диаграммы смесей: класс V
сечения Tx и px для класса V

## Slide 40: Фазовые диаграммы смесей: класс VI

## Slide 41: Фазовые диаграммы смесей: класс VI
сечения Tx и px для класса VI

## Slide 42: Фазовые диаграммы смесей: класс VII

## Slide 43: Фазовые диаграммы смесей: класс VII
сечения Tx и px для класса VII

## Slide 44: Фазовые диаграммы смесей: класс VIII

## Slide 45: Фазовые диаграммы смесей: класс VIII
сечения Tx и px для класса VIII