## Slide 1: Фазовые диаграммы смесей
основные классы

## Slide 2: Фазовые диаграммы смесей: класс I
Простой типичный пример

## Slide 3: Фазовые диаграммы смесей: класс I
сечения Tx и px для класса I

## Slide 4: Фазовые диаграммы смесей: класс I
Пример S-образной критической кривой

## Slide 5: Фазовые диаграммы смесей: класс II

## Slide 6: Фазовые диаграммы смесей: класс II
сечения Tx и px для класса II

## Slide 7: Фазовые диаграммы смесей: класс IIIm

## Slide 8: Фазовые диаграммы смесей: класс IIIm
сечения Tx и px для класса IIIm

## Slide 9: Фазовые диаграммы смесей: класс III

## Slide 10: Фазовые диаграммы смесей: класс III

## Slide 11: Фазовые диаграммы смесей: класс IV

## Slide 12: Фазовые диаграммы смесей: класс IV
сечения Tx для класса IV

## Slide 13: Фазовые диаграммы смесей: класс IV
сечения Tx и px для класса IV

## Slide 14: Фазовые диаграммы смесей: класс V

## Slide 15: Фазовые диаграммы смесей: класс V
сечения Tx и px для класса V

## Slide 16: Фазовые диаграммы смесей: класс VI

## Slide 17: Фазовые диаграммы смесей: класс VI
сечения Tx и px для класса VI

## Slide 18: Фазовые диаграммы смесей: класс VII

## Slide 19: Фазовые диаграммы смесей: класс VII
сечения Tx и px для класса VII

## Slide 20: Фазовые диаграммы смесей: класс VIII

## Slide 21: Фазовые диаграммы смесей: класс VIII
сечения Tx и px для класса VIII

## Slide 22: Эволюция фазового поведения смесей
с ростом несходства их молекул
Brunner // J. Chem. Thermodynamics 1988, 20, 273-297

## Slide 23: Исследования фазовых диаграмм
турбидиметрия, светорассеяние, фотометрия,…

## Slide 24: Исследования фазовых диаграмм
анализ проб

## Slide 25: Критические кривые смесей алканов с аммиаком

## Slide 26: Критические и llg кривые для смесей H2O с алканами
Class III

## Slide 27: Фазовые диаграммы смесей
Низкомолекулярное вещество и растворитель
Полимер и растворитель
Class IV

## Slide 28: Фазовые диаграммы смесей
Низкомолекулярное вещество и растворитель
Полимер и растворитель
Class III

## Slide 29: Фазовые диаграммы смесей
Для класса IIIm области UCST и LCST сливаются при понижении давления, для класса IV остаются раздельными
UCST – upper critical solution temperature,
LCST – lower critical solution temperature

## Slide 30: Фазовая диаграмма и соответствующие Tx сечения
класс IV
(частично)

## Slide 31: Tx сечение для различного молекулярного веса полимера
UCST – upper critical solution temperature,
LCST – lower critical solution temperature
Молекулярный вес растет в направлении стрелок

## Slide 32: Влияние молекулярного веса при разных количествах полимера
типичное поведение

## Slide 33: Влияние давления при разных количествах полимера
типичное поведение

## Slide 34: Растворимость полимеров
Поляризуемость, дипольные и квадрупольные моменты!
Вклад притяжения в потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия:

## Slide 35: Влияние качества растворителя на растворимость ПЭ в алкенах
● этилен, ○ пропилен, ■ 1-бутен, □ 2-бутен
5wt%
Mw = 108 kDa, Tm = 113 ºC
поляризуемость!

## Slide 36: Влияние межмолекулярного взаимодействия растворителя
Полиэтилен в: ■ диметиловом эфире, □ пропане
5wt%
Mw = 108 kDa, Tm = 113 ºC

## Slide 37: Влияние молекулярного веса: полиизобутилен в бутане
Mw = ● 6 kDa, □ 700 kDa, ○ 1700 kDa
5wt%
Mw = 1700 kDa

## Slide 38: Влияние длины боковой цепи: полиакрилаты в этилене
∆ полиэтилакрилат,
■ полипропилакрилат,
□ полибутилакрилат,
○ полиоктадецилакрилат,
● полиэтилгексилакрилат
5wt%
акрилат,
полярен!
ПМА нерастворим!

## Slide 39: Растворимость FEP19 во фторалканах
● CF4, □ C2F6, ■ C3F8
FEP19: политетра-фторэтилен-co-19mol% гексафтор-пропилен
5wt%
Mw = 210 kDa,
Tm = 147 ºC
поляризуемость!

## Slide 40: Растворимость FEP19 во фторрастворителях
○ CClF3, □ C3F8, ■ SF6
пунктир – границы области кристаллизации (полимера)
FEP19: политетра-фторэтилен-co-19mol% гексафтор-пропилен
5wt%
Mw = 210 kDa,
Tm = 147 ºC
полярность,
поляризуемость,
плотность

## Slide 41: Смеси СО2 с алканами
Критические кривые для смесей с октаном (C8), гексадеканом (C16) и скваленом (C30).
СО2 слишком полярен для растворения ПЭ

## Slide 42: Влияние длины боковой цепи на растворимость полиакрилатов в СО2
полиэтилакрилат  полибутилакрилат  полиэтилгексилакрилат  полиоктадецилакрилат
5wt%
диполь-
квадрупольное
взаимодействие

## Slide 43: Влияние метильной группы на растворимость поли(мет)акрилатов в СО2
полибутилакрилат (62 kDa)  полибутилметакрилат (100 kDa)  полибутилметакрилат (320 kDa)
5wt%
ПММА
нерастворим!
влияние Tg

## Slide 44: Растворимость сополимеров Teflon AF в СО2
Сополимеры с 65mol% (Teflon AF 1600) и 87mol% (Teflon AF 2400)
5wt%
растворимы,
несмотря
на высокую
Tg

## Slide 45: Растворимость полимеров в СК СО2
растворимые
нерастворимые
некоторая
полярность

## Slide 46: Растворимость ск флюидов в полимерах, набухание
Растворимости CO2 и N2 в полистироле
Растворимости CO2 в полипропилене, полиэтилене ВП, полистироле

## Slide 47: Набухание полимеров
Растворимость СО2 в ПММА,
1) 42 °C;
2) 58 °C;
3) 68 °C

## Slide 48: Набухание и коэффициент диффузии
Набухание: СК CO2, 200 атм, 38 ºC, 2 ч
* условия: 80 атм, 42 ºC, 140 мин
** условия: 140 атм, 42 ºC, 140 мин
*** условия: 200 атм, 42 ºC, 140 мин
(1) Начальный коэффициент диффузии, D1
(2) Конечный коэффициент диффузии, D2

## Slide 49: Корреляция набухания со степенью кристалличности

## Slide 50: Корреляция коэффициента диффузии с температурой стеклования