## Slide 1: Лекция 6. Синтез полимеров в сверхкритическом диоксиде углерода Chapter 2

## Slide 2
Синтез полимеров в сверхкритическом СО2 с образованием фазового разделения в процессе полимеризации
С выпадением полимера в осадок
Дисперсионная полимеризация
Полимеризация в эмульсии
Процессы поликонденсации в ск СО2
Аэрогели. Начало

## Slide 3
Растворитель
Поверхность частицы
Полимерная фаза
Мономер
Инициатор
Полимеризация с образованием полимерного осадка
Локализации центров роста радикалов

## Slide 4
Полимеризация с образованием полимерного осадка
J. DeSimone et al. // Macromolecules, Vol. 28 №4, 1995
P, bar
Реакция может быть проведена по контролируемому механизму
Пример радикальной полимеризации

## Slide 5
Сополимеры ПТФЭ
Радикальная полимеризация с образованием полимерного осадка
СК СО2
Фреон

## Slide 6
Радикальная полимеризация с образованием полимерного осадка
Сшитые системы
Система со стабилизатором частиц

## Slide 7
Радикальная полимеризация с образованием полимерного осадка
Сшитые системы

## Slide 8
Катионная полимеризация с образованием полимерного осадка

## Slide 9
Координационно-ионная полимеризация

## Slide 10
Дисперсионная полимеризация
Необходима стабилизация частиц полимера после фазового разделения с помощью добавления сурфактантов в реакционную систему

## Slide 11
30 минут
90 минут
Дисперсионная полимеризация
От перфторированных стабилизаторов к ПДМС
ПДМС растворимы в ск СО2
ПДМС растворимы в органических растворителях
ПДМС дешевле фторированных стабилизаторов

## Slide 12
Дисперсионная полимеризация
Возможные стабилизаторы

## Slide 13
Влияние стабилизатора
Стабилизатор
Реакция
3,7К/17K
4,5K/25K
6,6K/35K

## Slide 14
Эмульсионная полимеризация
Д.Ю. Семчиков, Высокомолекулярные соединения

## Slide 15
Эмульсионная полимеризация
Полимеризация акриламида в обратной эмульсии в СО2
Сурфактант
Процесс

## Slide 16
Полимеры в СК СО2: другие применения
Осаждение полимеров на поверхности
Создание пористых матриц
Создание композитных матриц
Фракционирование

## Slide 17
Полимеры в СК СО2: другие применения
Осаждение полимеров на поверхности
Пример

## Slide 18
Осаждение полимеров на поверхности
Еще пример

## Slide 19
Полимеры в СК СО2: другие применения
Создание пористых матриц:
1) Создание полимерных мембран с системой закрытых пор – вспенивание
2) Создание полимерных мембран с системой открытых пор – использование полимерных смесей
Полипропилен + растворимая в СО2
органика + экстракция

## Slide 20
Полимеризация в порах матрицы

## Slide 21
Фракционирование
Понижаем давление
Повышаем давление

## Slide 22
Поликонденсация
Два основных типа использования СО2 в процессах поликонденсации:
В качестве пластификатора
В качестве растворителя
Пластификатор
Фенол растворим в СК СО2:
Легко удаляется из реакционной смеси
Обеспечивает возможность мониторинга
Снижение температуры реакции

## Slide 23
Поликонденсация с использованием ск СО2 в качестве растворителя
Золь-гель процессы в СК СО2. Гидролиз тетрахлорсилана и алкоксисиланов.
SiCl4 + 2 H2O → SiO2 + 4 HCl

## Slide 24
Поликонденсация с использованием ск СО2 в качестве растворителя
Примеры

## Slide 25
Поликонденсация с использованием ск СО2 в качестве растворителя
Еще примеры

## Slide 26
Поликонденсация с использованием ск СО2 в качестве растворителя
Еще примеры
Полиолефиновая мембрана + аминопропилтриэтоксисилан
Повышаем концентрацию
аминопропилтриэтоксисилана

## Slide 27
Поликонденсация с использованием ск СО2 в качестве растворителя
Еще примеры
Происходит формирование пористой трехмерной сшитой системы SiO2 –
силикаэрогеля

## Slide 28
Аэрогели
Аэрогели – класс материалов, получаемых из гелей при замене жидкого растворителя на газ с сохранением трехмерной структуры

## Slide 29
Определяющие особенности аэрогелей
Низкая плотность (< 0.2 г / см3)
Как правило, высокая удельная поверхность (>100 м2/г)
Как правило, низкая теплопроводность (<0.2 мВт/м К)

## Slide 30
Материалы:
M. Aegerter, Nicolas Leventis. Aerogels Handbook. Springer, 2011
S. S. Kistler, Coherent expanded aerogels, J. Phys. Chem. 36 (1931) 52–64.
Общая схема получения аэрогеля, изложенная в работе Кистлера:
Получение геля в растворителе
Замена растворителя на смешивающийся с ск СО2
Сверхкритическая сушка