## Slide 1: Лекция 8. Синтез металлических наночастиц в сверхкритическом СО2

## Slide 2
Синтез металлических наночастиц в сверхкритическом СО2
Материалы
Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications.
Editor: Guozhong Cao, Imperial College Press, 2004
2)Y. Zhang, C. Erkey Preparation of supported metallic nanoparticles using supercritical fluids: A review // The Journal of Supercritical Fluids, 2006, 38, 252-267
3) D. Sanly, B. Bozbag, C. Erkey Synthesis of nanostructured materials using supercritical CO2: Part I, II // J Mater Sci, 2012

## Slide 3: Подходы к формированию наночатиц
«Сверху вниз» (top down):
размол
истирание
литография
«Снизу вверх» (bottom up)
гомогенная нуклеация
гетерогенная нуклеация
фазовая сегрегация при отжиге

## Slide 4
Нуклеация в перенасыщенных растворах

## Slide 5: Важные параметры при синтезе наночастиц
Распределение частиц по размерам
Морфология
Химический состав и кристаллическая структура – как для разных частиц, так и для каждой отдельной частицы
Отсутствие аггломерации

## Slide 6: Известные подходы к синтезу металлических наночастиц
Химическое восстановление
Гидротермальный синтез
Золь-гель метод
Фотохимические / сонохимические методы
CVD / ХОГФ

## Slide 7: Подходы к формированию частиц в ск СО2
Физическая трансформация прекурсора
Химическая трансформация прекурсора

## Slide 8
Гетерогенная нуклеация в полимерной матрице
Watkins et al., Polymer/Metal Nanocomposite Synthesis in Supercritical CO2 // Chemistry of materials, 1995

## Slide 9
Зависимость морфологии получаемых частиц от способа синтеза
1)
2)
– Восстановление прекурсора проходит после осаждения
2) – Восстановление прекурсора проходит в ск СО2

## Slide 10
Наночастицы на проводящих подложках
коррозия подложки
недостаточная однородность распределения частиц

## Slide 11
Синтез катализаторов с использованием СК СО2
Vulсan XC72R
ацетиленовая сажа
нанотрубки baytubes
C 150 HP
конверсия прекурсора

## Slide 12
Исследование зависимости распредлений прекурсора и наночастиц на подложке
осаждение
восстановление

## Slide 13
Причина равномерного распределения наночастиц на гладких подложках –
Равномерное распределение прекурсора

## Slide 14
Подложки различной природы
1) Устойчивые к коррозии
Pt@SiC
Pt@TiN
2) Углеродные подложки сложной геометрии
W. Zhang et al.
Chem Commun 46 (2010) 4824-4826.

## Slide 15
Подложки различной природы: органические аэрогели
Платина на резорцин-формальдегидном аэрогеле

## Slide 16
Подложки различной природы: углеродные аэрогели

## Slide 19: Подложки различной природы: Мембраны
ТЭМ среза мембраны
Прекурсор

## Slide 20: Самоорганизация диблок-сополимеров: перспективы для создания упорядоченных на подложке каталитических материалов
Сферические мицеллы
Цилиндрические
мицеллы
Ламели
Везикулы
E.B. Gowda et al.
Polymer 51 (2010) 2661-2667.
M. Möller et al.
Langmuir 16 (2000) 407-415.

## Slide 21
Упорядоченных на подложке каталитические материалы, полученные с использованием СК СО2
ПММА-ПфаМА – диблок-сополимер, способный к самоорганизации в СК СО2
m/n = 73/27, Mn = 26200,
Mw = 28900, Mw/Mn = 1.10

## Slide 22
Cтратегия совместного осаждения прекурсора и диблок-сополимера
Селективное декорирование прекурсором одного из блоков
в растворе
Осаждение на подложку
Конверсия прекурсора

## Slide 23
Осаждение мицелл из раствора в СК СО2,
содержащего дисперсию металлических наночастиц

## Slide 24
Осаждение мицелл из раствора в СК СО2,
содержащего дисперсию металлических наночастиц

## Slide 25: Гомогенная нуклеация
1) «Нанореакторы» – частицы обратной эмульсии воды в СО2
Недостатки:
аггломерация при сбросе давления
частицы металла покрыты сурфактантом

## Slide 26: Гомогенная нуклеация
2) Термическая деструкция в ск СО2
Получение раствора прекурсора в ск СО2
Повышение температуры раствора выше температуры термической декомпозиции прекурсора / химическая конверсия прекурсора
Нуклеация и рост
Пресипитация

## Slide 27
Синтез наночастиц золота химическим восстановлением в ск СО2 в присутствии сурфактанта
Концентрация сурфактанта

## Slide 28: Синтез оксидов марганца термической деструкцией прекурсора в ск СО2

## Slide 29
Термодеструкция без СО2
Синтез в ск СО2
Синтез в ск СО2 с последующим отжигом
Синтез оксидов марганца: распределение по размерам

## Slide 30
Синтез оксидов марганца: распределение по размерам и фазовый состав