## Slide 1
Курсовая работа
студента 207 группы
Шияна А.Е.
Научный руководитель:
Крамаренко Е.Ю.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Интеллектуальные
материалы
на основе полимеров

## Slide 2
Магнитоактивный эластомер (МАЭ) – это новый тип магнитоуправляемых материалов, свойства которых обратимо изменяются под действием магнитного поля.
Материал:
Полимерная матрица
Наполнитель:
  Магнитомягкий
  Магнитожесткий

## Slide 3
МАЭ обладает рядом свойств:
  1)магнитореологический эффект 2)магнитодеформационный эффект
  3)эффект памяти формы и др.
Структурирование в магнитном поле
= 0
0

## Slide 4
Материал: МАЭ с магнитожёстким наполнителем.
Матрица:
  силиконовая резина.
Наполнитель:
  Диаметр частиц FeNdB :
    (1070) мкм.
  Объемная доля наполнителя:
    30%.
  Напряженность намагничивания:
    10кЭ.
  Линейные размеры образца:
    Диаметр 20 мм
    Толщина 3мм.
Материал

## Slide 5
Измерения проводились на реометре Physica MCR 302 («Anton Paar», Австрия) методом крутильных колебаний.
G’ = – модуль накопления
G” = – модуль потерь
γ = γ0 - угол деформации
ξ = ξ0 - напряжение
Метод исследования

## Slide 6
Экспериментальные зависимости
Рис.1. График зависимости динамического модуля от частоты деформаций для двух различных постоянных амплитуд деформаций 0,01% и 1%.
Рис.2. График зависимости динамического модуля от величины амплитуды колебаний при постоянной частоте деформаций (10рад/сек).

## Slide 7
Итоги
В работе были изучены магнитоактивные эластомеры. Экспериментально подтверждены их вязкоупругие свойства. А именно:
зависимость динамического модуля от концентрации наполнителя (G увеличивается с ростом концентрации)
зависимость динамического модуля от напряженности намагничивания (G увеличивается с ростом напряженности)
зависимость динамического модуля от амплитуды деформаций (G уменьшается с ростом амплитуды)
зависимость динамического модуля от частоты деформаций (G монотонно возрастает с увеличением частоты)