## Slide 1: Сопоставление

## Slide 2: Сопоставление

## Slide 3: Сопоставление

## Slide 4: Сопоставление
* при pH = 7

## Slide 5: Сопоставление
* при pH = 7
** воздух (pкислорода = 0.2 атм)

## Slide 6: Сопоставление
*** для 36%-ой серной кислоты (зависит от концентрации из-за теплоты разбавления)

## Slide 7: Удельная энергия от удельной мощности (на ед. мас.)

## Slide 8: Удельная энергия от удельной мощности (на ед. об.)

## Slide 9: Литиевая батарейка
С водным электролитом
  аналог вольтового столба с заменой Zn на Li
  2H2O + 2Li → 2LiOH + H2
  LiOH для пассивации прямой реакции
  (морская) вода: (−)Li|H2O|(Fe)(+)
  НРЦ ~ 2.2 В
  удельная энергия до 400 Втч/кг
Аппаратура морского базирования:
  торпеды, буи, подводные аппараты

## Slide 10: Неводные электролиты

## Slide 11: Неводные электролиты
Li не выделяет водород в них
  герметичный дизайн
  высокое напряжение
  большой срок службы
Должны растворять ионы (ионная проводимость)
Проводимость (мала), подвижность:
𝜎 = 𝑞𝑛𝜇, 𝜇 =𝑞/6𝜋𝜂𝑟,
𝑞 – заряд, 𝑛 – концентрация, 𝜂 – динамическая вязкость (Па×с), 𝑟 – радиус сольватированного иона

## Slide 12: Литиевая батарейка
Многообразие окислителей
  двуокись марганца, активированная, MnO2 (большинство, 3 В)
  фторированный углерод (CFx)n
  дисульфид железа FeS2 (совместимы по U с MnZn, 1.5 В)
  тионилхлорид SOCl2
  сульфурилхлорид SO2Cl2
  диоксид серы SO2
  …
Многообразие электролитов
  пропиленкарбонат
  -бутиролактон
  диоксолан
  диметоксиэтан
  …
Литиевые соли в электролите
  тетрафтороборат лития, LiBF4
  тетрахлоралюминат лития, LiAlCl4
  …

## Slide 13: Литиевая батарейка
Твердые окислители
  галогениды (фториды, хлориды)
  сульфиды (например, FeS2, 1.4–1.6 В)
  оксиды (например, MnO2, 3 В)
Общие свойства:
  малая допустимая плотность разряда (замедленность реакции твердых реагентов в апротонных условиях) => длительные разряды малыми токами
  нет саморазряда (исключение MnO2)

## Slide 14: Литиевая батарейка
Жидкие окислители
  двуокись серы
  тионилхлорид, сульфурилхлорид
Общие свойства:
  скорости реакции выше => токи (и мощности) выше
  удельная емкость выше (электролит  реагент)
  пассивирующая пленка на поверхности Li (отсутствие прямой реакции)
  тоже нет саморазряда

## Slide 15: Литий-ионные аккумуляторы
Токообразующая реакция
Li1–xCoO2 + x LiC6  LiCoO2 + x C6
Реакция на (+)-электроде
(+) Li1–xCoO2 + x Li+ + x e–  LiCoO2
Реакция на (–)-электроде
(–) x LiC6  x Li+ + x e– + x C6
Апротонный электролит (этиленкарбонат, диметилкарбонат, диэтилкарбонат) с солями лития (LiPF6, LiBF4, LiClO4 ) для Li+-проводимости, НРЦ: > 4 В

## Slide 16: Литий-ионные аккумуляторы

## Slide 17: Литий-ионные аккумуляторы

## Slide 18: Литий-ионные аккумуляторы
Типичные материалы (+)-электродов
  LiCoO2, кобальтат лития
    Высокая емкость
    Высокое напряжение
    Низкий саморазряд
    Хорошая циклируемость
    Высокая стоимость, токсичность,
    температурная нестабильность
  LiMn2O4, Li-Mn шпинель
    Дешевизна, нетоксичность
    Потеря Mn в электролите (плохая циклируемость)
  LiNixMnyCozO2, LiFePO4 (выс. Tслуж, стаб. Uраз), …

## Slide 19: Литий-ионные аккумуляторы
Возможные проблемы (+)-электродов
  Индуцируют окисление электролита при высокой степени заряда
  Потеря Mn из шпинели (в т.ч. под действием HF, возможного продукта разложения электролита)
  Необратимая деградация структуры некоторых материалов положительных электродов с высвобождением кислорода при перегреве

## Slide 20: Литий-ионные аккумуляторы
Альтернативные новые материалы (+)-электродов
  наноразмерный LiFePO4
    стабилен, менее окислителен для электролита
    наноразмерность для ускорения кинетики
  наноструктурированная LiMn2O4 шпинель
    переключение индивидуальных доменов целиком между кубической и тетрагональной фазой
  упорядоченные мезопористые материалы
    темплейты

## Slide 21: Литий-ионные аккумуляторы
Наночастицы LiFePO4

## Slide 22: Литий-ионные аккумуляторы
Сетка NASICON, LixM2(XO4)3, построена октаэдрами MO6, связанными по углам с тетраэдрами XO4 (и наоборот)
Оливиновая структура LiFePO4, одномерные каналы транспорта Li

## Slide 23: Литий-ионные аккумуляторы
наноструктурированная LiMn2O4 шпинель
ПЭМ
модель

## Slide 24: Литий-ионные аккумуляторы
Использование нано-структурированных темплейтов (например, частиц кремнезема)
(a) as-prepared mesoporous Co3O4,
(b) mesoporous LT-LiCoO2,
(c) mesoporous LT-LiCoO2 after 200
cycles.

## Slide 25: Литий-ионные аккумуляторы
Использование нано-структурированных темплейтов
Улучшенное сохранение емкости при росте тока (скорости реакции)

## Slide 26: Литий-ионные аккумуляторы
Типичные материалы (–)-электродов
  графит
    дешевизна
    высокая плотность энергии (емкость)
    ограничена скорость заряда (чешуйки)
  титанат лития Li4Ti5O12 (LTO)
    улучшенное время заряда
  сплавы олова и кобальта
    улучшенная емкость
  Si@C
    высокая плотность энергии, коммерциализован

## Slide 27: Литий-ионные аккумуляторы
Возможные проблемы (–)-электродов
  алкил-карбонаты электролита могут конвертироваться в нерастворимый карбонат лития Li2CO3
    блокировка пор, препятствие Li+-транспорту
    выделение газов
  на поверхности электрода может осаждаться металлический литий
    рост дендритов, КЗ
  медь (-)-токосъемника может растворяться в электролите при глубоком разряде и также потом осаждаться при заряде (рост дендритов)

## Slide 28: Литий-ионные аккумуляторы
Альтернативные новые материалы (–)-электродов
  TiO2-(B) нанотрубки/нанопроволоки
    улучшенная емкость, обратимость интеркаляции и время заряда
  наноструктур. сплавы лития с металлами
    улучшенная емкость, проблема V
  матрицы с реакциями замещения
    сниженное V
  матрицы с реакциями конверсии
    обратимость, емкость, циклируемость

## Slide 29: Литий-ионные аккумуляторы
  TiO2-(B) нанотрубки/нанопроволоки
  интеркаляция Li
При равенстве диаметров нанопроволоки работают лучше, чем наночастицы, из-за перколированности (длина 0.1–1 мм) для электронного транспорта
удельная емкость, мА  ч / г

## Slide 30: Литий-ионные аккумуляторы
Сплавы: нано-структурированность для компенсации изменений объема материала сплава при инкорпорировании лития
Образцы олова, полученные электроосаждением при разных токах

## Slide 31: Литий-ионные аккумуляторы
Li/Cu2Sb, интерметаллиды, реакции
замещения

## Slide 32: Литий-ионные аккумуляторы
Co3O4/Li, реакции конверсии
nano-MO + 2 Li+ +2e–  Li2O + nano-M0
частицы прекурсора

## Slide 33: Литий-ионные аккумуляторы
LTO
graphite

## Slide 34: Литий-ионные аккумуляторы
Типичная проводимость апротонного электролита с растворенной Li-солью по ионам Li+ ~ 0.01См/см
Органические растворители разлагаются при заряде на (–)-электроде
  Может формироваться solid electrolyte interphase SEI (или ТЭИ), сочетает отсутствие электронной проводимости с проводимостью по ионам
Органические растворители горючи

## Slide 35: Литий-ионные аккумуляторы
Формирование
интерфаз

## Slide 36: Литий-ионные аккумуляторы
Визуализация SEI
Наночастица LiCoO2 после циклирования в 1.0 M LiPF6/EC/DMC
Графит, lithiation 10 mV,
элементная карта
Наночастица кремния, анод, 1st lithiation,
в LiPF6/EC
EDX
Графитовый анод, LiPF6/EC/EMC/DEC

## Slide 37: Литий-ионные аккумуляторы
Возможные проблемы электролита
  гидролиз
    присутствие 10ppm воды достаточно
    продуктами могут быть
      LiF, нерастворимый, непроводящий
      HF, реакционноспособна, разрушает SEI
      …
  реакции с материалами электродов
    при перегреве материалы электродов в контакте с электролитом нестабильны; тепловой разгон из-за экзотермичности возможных реакций (материалы электродов  компоненты электролита  кислород)

## Slide 38: Литий-ионные аккумуляторы
термодинамическая нестабильность
Mesocarbon microbeads,
Ethylene carbonate : dimethyl carbonate,